运输包装抗冲击实验项目提纲

实验名称：运输包装抗冲击实验

实验项目性质：综合性

所涉及课程：包装测试与管理、毕业设计（课外选做）

计划学时：8学时

一、实验目的

该实验课程的设计是为了加强实验环节，以巩固所学理论知识，进一步提高学生对“包装测试与管理”的作用和地位的认识。通过该实验教学环节，掌握运输包装件的性能测试方法和测试仪器的正确使用，培养学生正确选择包装结构和进行包装设计的初步能力，为今后从事实际运输包装技术工作打下基础。

二、预习与参考资料

[1] 郭彦峰，许文才．包装测试技术[M].北京：化学工业出版社，2006.

[2] 王怀奥，计宏伟．包装工程测试技术[M].北京：化学工业出版社，2004.

[3] 《常用印刷标准汇编》[M].北京：中国标准出版社，2004.

[4] 《包装国家标准汇编——纸包装类》[M].北京：中国标准出版社，2006.

[5] 凯瑟琳•M•费舍尔．刘玉民，徐蓓蓓译．完美包装设计[M].北京：人民美术出版社，

2003．

三、实验要求

1.实验前必须预习实验指导书，做好预习报告，经指导教师检查后方可实验，并在规定的时间内完成实验。

2.实验课前由指导教师讲清实验原理、操作要领、基本要求、实验所需仪器及注意事项，实验完毕后，实验指导教师检查实验数据，准确度、精确度，原始数据经指导教师签字后方可离开实验室。

3.了解常用的测试仪器和测试工具，掌握采用纸箱抗压实验机测定瓦楞纸箱的抗压强度的原理、步骤和方法。

4.记录最大抗压力值和其相应的位移值，进行平均，得到平均抗压力—位移曲线，并计算最大抗压强度。

四、实验涉及仪器设备和材料清单

1.仪器设备：XYD-15K型纸箱抗压试验机，DC-KYS50K型电脑测控抗压试验机，HT8506型电脑式万能材料试验机。

2.主要材料：五层瓦楞纸箱。

五、实验步骤及结果测试

试验可分为最大压溃力试验和应力--位移试验，对每一个试样的试验部位分为面、角、棱三种。

1.根据试验目的及有关国标（GB/T4857.17）准备试样；每一种试样的数量一般不少于3件；2.按GB/T4857.1的规定，对试验样品各部位进行标示编号；3.按GB/T4857.2的要求选定一种条件对试样进行温湿度预处理；4.将试样放到抗压机底盘中心位置，然后选择试验方法进行试验；5.试验结束后，按有关规定检查并记录包装件及内装物的损坏情况，并分析试验结果；6.计算试验样品的平均最大压溃力值，并画出试验样品压力与位移的关系曲线。

六、考核形式

实验课的考核评分主要以下述五项内容作依据：

1.预习及预习报告情况，占10％；2.实验态度和操作情况，占25％；3.实验结果的准确度与精密度，占40％；4.实验报告的书写情况，20％；5.实验台面的卫生，仪器的复位性情况，占5％。

七、实验报告要求

1.实验名称与目的；2.实验人姓名与实验时间；3.实验设备名称、型号与实验条件；4.实验原始数据纪录；5.实验数据处理与结果；6.实验误差分析。

八、思考题

解释瓦楞纸箱抗压曲线三个区段的形成原因？