陶瓷容器的成型实验项目提纲

实验名称：陶瓷容器的成型

实验项目性质：综合性

所涉及课程：设计实习

计划学时：8学时

一、实验目的

设计实习是学生必修的实践教学环节。其目的是通过实习，使学生对艺术设计的全过程有更为具体的了解和体会，熟悉艺术设计相关的制作工艺等，提高陶瓷造型设计和空间表现能力，加深和巩固包装等相关专业理论知识。同时，接受现代创新意识和文化氛围的熏陶，学习艺术设计行业从业人员的敬业、实干精神，将课堂教学与实践锻炼相结合。掌握陶瓷容器生产基本工艺流程，能够进行陶器创作与专业教学辅导。了解陶瓷容器生产加工的新技术、新工艺，熟练运用计算机图形图像设计软件，掌握几种工艺美术创作的关键技术，提高实践动手能力。了解并掌握陶瓷容器工艺美术创作研究的最新动态，使学术研究与专业教学与时俱进。

# 二、预习与参考资料

[1] 郝建英. 陶瓷包装容器与制作[M].长沙：湖南大学出版社，2012.

[2] 郝建英，李闯，莫怏.容器造型与模型制作[M].长沙：湖南大学出版社，2012.

[3] 宋宝丰.包装容器结构设计与制造[M].北京：印刷工业出版社，2007.

[4]王玉林，苏全忠，曲远方. 产品造型设计材料与工艺[M].天津：天津大学出版社，2004.

[5]  陈进海，李正安.陶瓷的现代设计[M].长沙：湖南大学出版社，1996.

三、实验要求

知识要求：掌握用陶瓷材料进行容器造型、产品设计制作的基本知识和工艺流程，了解陶瓷材料表现的基本原理和制作方法。

技能要求：培养陶瓷容器设计与制作能力，能够准确运用陶瓷材料进行容器设计与制作，培养学生设计能力和空间造型能力。

素质要求：通过本次实习，使学生掌握基本的陶瓷容器成型制作工艺，并具有良好的团结协作精神。

四、实验涉及仪器设备和材料清单

现在一般用于陶瓷容器制作的工具有：泥塑刀、细铁丝、木板、桶、盆、毛笔、陶拍、喷壶、海绵刷、尺规、湿布等。制陶主要设备有：手动转盘、拉坯机、泥板机、旋坯机、挤泥条机、修坯机、干燥箱、施釉机、滚压成型机、高温电窑、煤气窑、空气压缩机、喷枪等。用于泥料和釉料加工的设备有：粉碎机、真空练泥机、压滤机、搅拌机、球磨机等。

五、实验步骤及结果测试

主要操作步骤及技术关键点：

内容一：陶瓷容器的手捏成型

步骤一：取适量的泥，用双手掌心上揉成圆球状，放在转台中央的木板上。

步骤二：用左手不停转动转台，右手大拇指从泥球顶端中心点压下，四指保护形体，大拇指由里向外按压，使圆球内部向外逐渐扩大。

步骤三：左手两指伸入口内，右手将外表面的泥由下往上并倾斜45度进行挤、推、压，使形体变得光滑，线型美观。

步骤四：整体调整形体后，将棉绳等自由摆放在坯体表面，再用揉皱的废报纸包裹在坯体上进行按压。注意手的用力不能过大，以将肌理能印上去而坯体变形不大为好。

步骤五：根据完成效果进行后期加工处理，对影响整体美观的部位可以用锯条或刀片进行切割，保持造型与装饰的整体的和谐统一。

内容二 陶瓷容器的泥条盘筑成型

步骤一： 陶壶底部制作

取一小块泥，用双手将泥拍压呈泥饼状，使其内外平整，泥饼厚度约一厘米为宜。

步骤二：泥条的揉搓

取一块泥料，用双手搓成棒状的粗泥条，然后十指张开，反复搓动泥条，泥条直径约一厘米左右。

步骤三：容器底部和泥条的衔接

将泥条搓好后，用左手提起泥条的一端，右手将泥条的另一端放在已做好的底部，泥条边缘与底部对齐。然后大拇指弯曲内弧半圈，将泥条内侧三分之一厚度的泥压粘在底部，其他四指依次并列放在泥条的外侧，将泥条层层叠加而上，并注意要随时调整形体。

步骤四：连续盘筑器身

在单环盘筑的基础上，将泥条搓得长而匀称，连续进行盘筑，每次约10-15厘米左右为宜，不宜盘筑过高，否则会出现歪斜、坍塌。

步骤五：内外砑光

泥条盘到一定高度后，利用泥塑刀、手、鹅卵石、牛角、不锈钢刀等工具进行内外砑光，使坯体结构更加致密。砑光方式可以采用不同材质的工具和不同砑光手法来完成图。可以局部砑光也可以全部砑光

步骤六：容器口部制作

根据陶器口部形状将泥条逐渐往里收缩盘筑，手无法到达的部位可以借助泥塑刀进行压印粘结，最后修整器口和整体造型，并放置在阴凉处进行自然干燥（图2-6）。

步骤七：陶坯的后期加工

根据设计作品所需要的表现效果，可以保留手工制作的痕迹或通过其他材料制作出不同的肌理效果。如光滑、粗糙或保留制作过程中偶然产生的自然肌理等。用锯条和砂纸将干燥后的陶器坯体进行表面刮削打磨，然后用湿毛刷或者湿海绵将坯体表面的灰尘擦洗干净，准备进行彩绘装饰。

泥条盘筑成型工艺的创新表现

泥条盘筑成型工艺法是最古老的陶器成型技法之一，也是进行不规则容器造型制作和现代陶艺创作所常用的技法之一。其特点是易于操作，造型变化丰富，适宜进行艺术创作。在教学实践中，要学会举一反三，活学活用，除进行层层叠加式泥条盘筑方法外，还可以将泥条事先按一定的构想先组合成各种图样，如粘接或者采用穿叉、缠绕等形式进行灵活表现。尤其在器物造型表现上要能突破传统陶器的圆底与圆口、圆身的限制，尝试进行不规则形作品制作。

内容三、陶瓷容器的拉坯成型

拉坯成型工艺的一般流程：

找中心——做圆锥形——开孔——拉直筒形——出形——切割——修坯

1.将泥块放在转盘中心，左手放在泥块的八点钟位置，右手在泥块的上部进行按压，修成一个上小下大的梯形圆台；

2.用右手大拇指从泥块的中心开孔，注意用力要均匀，坐姿要平稳；

3.双手向上提拉泥坯成圆柱形状，如此反复几次，直到拉制到所需厚度为止；

4.将圆柱的下端变小，继续拉器壁使其薄；

5.用手压的方式将器物向外扩展，形成喇叭状；

6.继续修整碗的口沿部位；

7.调整形体的线型与比例等，可以借助泥塑刀进行底部修整，用细铁丝将口沿部分削平整；

8.用海绵等吸去坯体内的残留水分，用铁丝进行切割，并用修坯刀等工具进行底部修整；

9.将拉制好的碗放在通风处进行自然晾干，再进行后期的修坯打磨。

内容四 .容器修坯工艺流程及技术关键：

一般需根据修坯器物的外形特点和精致程度，制作不同深度的石膏模型做底座，石膏模中心的圆孔直径与深度不合适时，可以先拉制一实心泥坯放置于模孔中固定，然后再将其上罩一层塑料布 ，开机并将生坯罩在泥坯上，调整中心位置。

修坯时候要带好防尘面罩，保持室内空气通畅，有条件的可配备通风除尘设施。用修坯刀按器形需要进行修坯。开机要先慢后快，防止坯体晃动而转飞。注意底足部位的修坯方法，要先用刻刀划出两个同心圆，将内圆部分逐渐内凹修坯，厚度要适宜，器表及口沿、底足部分平整光滑即可。

内容五 陶瓷容器印坯成型工艺

步骤一：检模

步骤二：分块贴印

步骤三：合模及接缝处理

步骤四：开模修整

步骤五：后期处理

内容6 泥板成型工艺及技术关操作原理键

步骤一：制作一块大小合适的泥板，厚度在1厘米以内为宜。

步骤二：将各种材质摆放在泥板上进行压印成型。压印时候要注意力度的把握。

步骤三：将制作好的泥板放在一定形状的容器内进行压印成型。注意尽量不要用手去直接接触泥板。

步骤四：进行深入加工制作，

步骤五：将制作好的作品放在阴凉处进行自然干燥。

六、考核形式

平时上课考勤、实验报告占总成绩的30%，最终实验作品占总成绩的70%。

七、实验报告要求

内容表述清楚，草图绘制标准，书写认真。

八、思考题

1.陶瓷容器的成型技法主要有哪几种？

2.如何利用自然材料在容器上进行创意表现？